ESTUDO DO EFEITO DA SUBSTITUIÇÃO QUÍMICA NA TEMPERATURA CRÍTICA DE TRANSIÇÃO DO SUPERCONDUTOR MONOCRISTALINO YBa2Cu3O7-δ.

LOPES, Lutiene Fernandes, JAECKEL, Sandra Teixeira, NUNES, Sabrina Esperança, MENDONÇA, Ana Paula Aguiar, LOPES, Rovan Fernandes, VIEIRA, Valdemar das Neves, FERREIRA, Leticie Mendonça.

Palavras Chave: Temperatura crítica, campo magnético.

Resumo

O presente trabalho propõe um estudo experimental dos efeitos combinados de substituição química e campo magnético na condutividade elétrica de materiais supercondutores de alta temperatura crítica. Foram investigados monocristais de YBa2Cu3O7-δ, onde o sítio do íon Y3+ é parcialmente substituídos pelo íon divalente Ca2+. Monocristais de Y1-xCaxBa2Cu3O7 (x = 0, 0.01, 0.05 e 0.10) foram crescidos pela técnica de auto-fluxo no Laboratório de Materiais Supercondutores (LMS) da Universidade Federal de Pelotas. Medidas de resistência elétrica em função da temperatura T (4 K < T < 300 K) foram realizadas em um equipamento comercial PPMS (Physical Properties Measurements System - Quantum Design) pela técnica de quatro pontas, com a corrente elétrica DC aplicada ao longo do plano cristalográfico ab e para diferentes valores de campo magnético (0 < H < 1500 Oe). Para as concentrações estudadas, a adição de Ca induz um aumento da resistência elétrica no estado normal. A análise das curvas da derivada da resistência elétrica em relação à temperatura revela uma evolução da transição normal-supercondutora. O aumento do conteúdo de Ca, assim como a aplicação de campo magnético, induzem um decréscimo da temperatura crítica Tc e um alargamento da transição supercondutora.