PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA CARENAGEM DO CARRO 2011 – PROMIC

Nome dos autores:

Élison M. Schnorr, Henrique Nonnemacher, Édis Antunes, Bruno Moraes

Palavras Chave: carenagem, poliuretano, policarbonato, design

Resumo

A carenagem tem como principal objetivo aperfeiçoar o desempenho aerodinâmico de um veículo em um determinado fluido, e prioriza seu design para oferecer a menor resistência possível. Vindo desse conceito nosso objetivo principal é apresentar o processo de construção da carenagem de um dos carros utilizados pelo projeto PROMIC em uma competição de eficiência energética. Após estudos e pesquisas da equipe pôde-se construir uma estrutura leve e aerodinâmica, assim como previsto em computador. O processo de construção foi prototipagem, onde se faz a modelagem da lâmina de policarbonato sobre o molde. O principal material utilizado na construção do molde foi o poliuretano, muito conhecido no setor automobilístico por sua leveza e resistência a corrosão, e escolhido para este fim, principalmente, devido ao seu custo-benefício. Com a carenagem construída, percebeu-se que as dimensões estão de acordo com o previsto e seu estilo de penetração ao vento proporciona melhores resultados em relação à carenagem usada no ano anterior.