ANÁLISE NUMÉRICA DA CONCENTRAÇÃO DE TENSÕES DEVIDO À SOLICITAÇÃO DE TRAÇÃO EM PLACAS FINAS PERFURADAS

Da Silva, C. C. C.; Dos Santos, E. D.; Real, M. V.; Isoldi, L. A.

Palavras Chave: Ansys, métodos de elementos finitos, placa perfurada, concentração de tensões.

Resumo

Diversas aplicações em Engenharia empregam placas de aço perfuradas como elementos estruturais. Entre elas podem-se citar as pontes, os navios, os automóveis e os aviões. Atualmente, o comportamento de elementos estruturais vem sendo, cada vez mais, investigado através da Mecânica dos Sólidos Computacional. Sendo assim, neste trabalho foi resolvido computacionalmente, através do Método dos Elementos Finitos (MEF), o problema de uma placa fina, com um furo centrado, solicitada por um esforço de tração. Foram analisados dois tipos de furos (um circular e um elíptico). O objetivo foi determinar a concentração de tensões existente em cada placa perfurada. Para isso, os resultados obtidos pelo software ANSYS foram comparados com sua correspondente solução analítica, validando o modelo numérico empregado. Como já era esperado, foi possível observar que o formato do furo tem influência direta na concentração de tensões, justificando a continuação deste estudo para outros formatos de furos e outros tipos de solicitação.