A INTERDEPENDÊNCIA ENTRE A TEMPERATURA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA NULA E A IRREVERSIBILIDADE MAGNÉTICA EM MONOCRISTAIS SUPERCONDUTORES Y1-xCaxBa2Cu3O7-(.

MACEDO, Daniela Goetzke, LOPES, Rovan Fernandes, MENDONÇA, Ana Paula Aguiar, JAECKEL, Sandra Teixeira, DIAS, Fábio Teixeira, PUREUR, Paulo, SCHAF, Jacob.

Palavras Chave: Condutores, Temperatura Crítica e Resistência.

Resumo

Apresentamos resultados experimentais provenientes de medidas de magnetização DC e magnetoresistência AC em amostras monocristalinas de Y1-xCaxBa2Cu3O7-( (x = 0, 0.01 e 0.1) com o objetivo de estudar como a substituição parcial do Y por Ca afeta a correlação entre a temperatura de irreversibilidade magnética, Tirr(H) e a temperatura de resistência nula, TR(H) no supercondutor YBa2Cu3O7-(. As medidas de Tirr(H) e TR(H) foram ambas realizadas quando campos magnéticos de até 50kOe foram aplicados ao longo do eixo cristalográfico c dos monocristais. Já as medidas de magnetoresistência elétrica foram realizadas com o auxilio do módulo de resistividade AC de um PPMS com a adoção de protocolo “field cooling cooled”. Observamos que para baixos campos magnéticos aplicados a Tirr(H) >TR(H), particularidade que caracteriza estes monocristais como supercondutores granulares.