INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE QUITOSANA NO RECOBRIMENTO DE ESFERAS DE VIDRO

Nobre, Luana R.; Esquerdo, Vanessa, M.; Vieira, Mery L. G.; Pinto, Luiz A. A.

Palavras Chave: quitosana, “dip coating”.

Resumo

O processo de recobrimento é utilizado para adicionar propriedades químicas e físicas à superfície de diversos materiais. Uma das técnicas mais simples de recobrimento é a de “dip coating”. Esta técnica é muito utilizada por ser de fácil aplicação e possuir alta relação custo-benefício. A quitosana é um biopolímero biodegradável e biocompativel, de baixo custo e obtido a partir de fontes naturais renováveis. O objetivo deste trabalho foi avaliar o recobrimento de esferas de vidro com diferentes concentrações de solução quitosana. O estudo do recobrimento de esferas de vidro por quitosana foi realizado através da técnica “dip coating” nas seguintes condições de estudo: diâmetro das esferas (1 mm), soluções de quitosana nas concentrações de 1,0% e 2,5% e tempo de coagulação 6h em temperatura de 25°C. A diminuição da concentração favoreceu o recobrimento, sendo que os melhores resultados foram obtidos utilizando-se a concentração de 1%. Nesta condição foi obtido um percentual de aderência de 85% de quitosana nas esferas.