EFEITO DA TAXA DE AGITAÇÃO NA BIOSORÇÃO DO CORANTE AZUL BRILHANTE POR Spirulina platensis

Vieira, Mery L. G.*; Dotto, Guilherme L.; Pinto, Luiz A. A.

Palavras Chave: capacidade de biosorção, bioadsorvente, microalga.

Resumo

A busca por materiais com alta capacidade de biosorção, baixo custo e disponibilidade têm recebido atenção considerável. Neste contexto, a Spirulina platensis é apontada como um bioadsorvente potencial, no entanto sua eficiência é dependente da taxa de agitação. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da taxa de agitação na capacidade de biosorção do corante azul brilhante pela microalga Spirulina platensis. Os ensaios foram realizados em tanque agitado nas seguintes condições de estudo: temperatura de 25±1°C, pH=2, concentração de corante=500 mg L-1, massa de Spirulina  250 mg e volume total da solução de 1 L. Foram utilizadas taxas de agitação de 50, 225 e 400 rpm. Em tempos pré-estabelecidos, retiraram-se alíquotas para determinação da concentração de corante por espectrofotometria à 408 nm. Após 60 min de processo a capacidade de biosorção dobrou com o aumento da agitação de 50 para 225 rpm. Um novo aumento na taxa de agitação para 400 rpm não teve efeito sobre a capacidade de biosorção. Desta forma, a taxa de agitação de 225 rpm mostrou-se eficiente na biosorção do corante azul brilhante por Spirulina, sendo a máxima capacidade de biosorção de 1610,5 mg g-1.

.