ESTUDO COMPARATIVO NO DESEMPENHO DE FERRAMENTAS DE AÇO RAPIDO, METAL DURO, CBN E DIAMANTE NA USINAGEM DE MADEIRA

Douglas Fonseca Silveira

Orientador: Cleiton Rodrigues Teixeira

Área do Conhecimento:

Processos de Fabricação, Matrizes e Ferramentas.

Palavras Chave: Usinagem de Madeira, Ferramentas de Corte, Usinagem.

Resumo

Este trabalho tem como principal objetivo a avaliação no desempenho de ferramentas comerciais de aço rápido, ferramentas de metal duro revestidas com nitreto de titânio, ferramentas de CBN e ferramentas de diamante, quando empregadas na usinagem de madeira. O aumento de produtividade da indústria moveleira exige o emprego de usinagem com altas velocidades de corte e com ferramentas que se mantenham afiadas por longos períodos. As ferramentas utilizadas atualmente, em geral ligas metálicas, não apresentam as características adequadas e necessárias ao trabalho com madeira, devido ao alto desgaste das arestas de corte e também de falhas catastróficas das mesmas. Alguns dos principais fatores para essas falhas são a característica altamente abrasiva da madeira, sua anisotropia e os possíveis defeitos em sua superfície. O presente trabalho propõe uma criteriosa avaliação nos desgastes sofridos pelas ferramentas, identificando suas principais características. As ferramentas empregadas neste estudo são tradicionalmente empregadas para usinagem de ligas metálicas, no entanto, o estudo do desempenho na usinagem de madeira e a otimização dos parâmetros de trabalho tornam-se fundamental para uma avaliação econômica desta aplicação. Basicamente o trabalho é desenvolvido através de ensaios sistemáticos de torneamento da madeira Itaúba, com variação da velocidade de corte e da seção de corte, parâmetros que afetam diretamente a taxa de remoção. Os desgastes nas ferramentas são monitorados através das marcas de desgaste na superfície de incidência e na superfície de saída. Como resultado do trabalho obtém-se uma avaliação comparativa no desempenho entre as principais classes de materiais para ferramentas na usinagem de madeira.