ACOMPANHAMENTO DA REAÇÃO DE DESACETILAÇÃO DE QUITOSANA UTILIZANDO ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO

Quelly Oliveira; Tito R. S. Cadaval; Luiz A. A. Pinto.

Área do Conhecimento: Exatas da Terra

Palavras Chave: Biopolímero, espectroscopia, quitosana e quitina

Resumo

A quitosana é um aminopolissacarídeo biodegradável, hidrofílico e não tóxico obtido a partir da desacetilação alcalina da quitina. Quimicamente é constituída por monômeros de D-glucosamina e N-acetilglucosamina. Ela é usada em alimentos, tratamento de efluentes, biofilmes, como carreador de fármacos entre outros. O objetivo deste trabalho foi acompanhar o processo de desacetilação da quitosana pelo método de espectroscopia de infravermelho (FTIR), a fim de determinar as alterações ocorridas nos grupamentos funcionais no decorrer da reação. Durante reação de desacetilação foram retiradas amostras com graus de desacetilação de 75% (40 min.), 85% (120 min.) e 95% (240 min.) respectivamente. Para avaliar as alterações nos grupamentos funcionais foram feitas análises de FTIR pela técnica de refletância difusa. A principal alteração foi na região entre 1600 e 1700 cm-1, onde existe uma sobreposição do estiramento da ligação C=O da amida, e a deformação angular das ligações N-H. Isso indica que conforme a reação de desacetilação avança, ocorre uma diminuição da intensidade do grupamento C=O, e uma separação das bandas que anteriormente estavam sobrepostas. Estas alterações confirmam que o grau de desacetilação é dependente do tempo da reação.