PRODUÇÃO DE FILME BIOPOLIMÉRICO DE Spirulina platensis

Roberta C. Kosinski, Sarah A. Prado, Juliana de M. Silva, Luiz A. A. Pinto

Ciências Agrárias

Palavras Chave: filme biopolimérico, Spirulina platensis, elongação.

O grande interesse no desenvolvimento de embalagens biodegradáveis vem crescendo na última década, com a finalidade de minimizar danos ao meio ambiente. A produção de filmes biopoliméricos de Spirulina platensis é de grande importância para a indústria alimentícia como substituto aos filmes plásticos tradicionais, devido à sua biodegradabilidade e suas propriedades funcionais. O objetivo deste trabalho foi produzir filmes biopoliméricos a partir da microalga S. platensis. As soluções formadoras de filmes (SFF) foram obtidas como se segue: 2 g de biomassa seca de S. platensis foram adicionados em água ou ácido acético 1%, sob agitação de 10000 rpm durante 20 min. Após, foi verificado o efeito da adição de plastificante, emulsificante ou ambos sob agitação de 10000 rpm durante 10 min. Os experimentos foram realizados em temperatura ambiente (25±1°C) e pH 4,0. Finalmente procedeu-se a secagem em estufa com circulação forçada de ar à 40°C por 24 h. Os filmes foram caracterizados em relação a espessura, força de ruptura e elongação. Obtiveram filmes de S. platensis somente quando adicionado solvente (água ou ácido), plastificante e emulsificante. Para os filmes a base de água a espessura média foi de 0,124 mm, força de ruptura de 3,13 N e elongação de 11,48%. Enquanto que os filmes a base de ácido apresentaram espessura media de 0,147 mm, força de ruptura de 3,26 N e elongação de 10,33%. Com base nos resultados obtidos pode-se inferir que, nas condições estudadas, a S. platensis apresentou potencialidade para a formação de filmes biopoliméricos quando utilizados plastificante e emulsificante.