INCORPORAÇÃO DE METAIS EM TiO2/SiO2 E APLICAÇÃO NA DEGRADAÇÃO DO DIURON

Daiane Kessler Fischer (IC),

Mônika Grazielle Heinemann (IC),

Caroline Pires Ruas (PG),

Marcos Alexandre Gelesky (PQ).

Área do Conhecimento: Química Inorgânica

Palavras Chave: catálise heterogênea, nanopartículas metálicas, fotodegradação.

Resumo

O dióxido de titânio (TiO2) é muito utilizado em reações de fotocatálise por ser estável quimicamente, insolúvel em água, não tóxico e por não permitir a ativação por luz solar. Para melhorar a sua eficiência o suporte mais utilizado tem sido a sílica por não absorver luz ultravioleta e por conferir ao TiO2 maior área superficial. O método sol – gel pode ser utilizado para imobilizar TiO2 em sílica por ser muito simples para a obtenção de materiais com maior área superficial. O TiO2 pode ser utilizado em reações de fotocatálise heterogênea, podendo ser adicionado nanopartículas metálicas para aumentar a eficiência no processo fotocatalítico na degradação de herbicidas. Neste trabalho, foram preparados materiais TiO2/SiO2 através do método sol – gel e incorporação de sais metálicos (HAuCl4.3H2O, AgNO3). Esses materiais foram caracterizados por espectroscopia no infravermelho e serão aplicados para a degradação fotocatalítica do Diuron. A reação de degradação foi realizada utilizando irradiação com luz UV e o processo de degradação foi acompanhado por cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE). Sendo assim esse trabalho propõem a preparação de fotocatalisadores ativos para aplicação na degradação de compostos orgânicos.