TAMANHO DE PARTÍCULA, POLIDISPERSÃO, EFICIÊNCIA DE ENCAPSULAÇÃO E MORFOLOGIA DE NANOCÁPSULAS DE HIDROLISADO PROTÉICO DE CORVINA (Micropogonias furnieri)

Nome dos autores:

Annie Campello Telles, Elessandra Zavareze, Meritaine da Rocha e Carlos Prentice.

Área do Conhecimento:

Nanotecnologia.

Palavras Chave: Nanocápsulas e peptídeos.

Resumo

A nanoencapsulação é um processo de empacotamento de substâncias em cápsulas comestíveis. As Nanocápsulas permitem a liberação controlada de uma substância e prevêm o contato com outros componentes em uma mistura. Os objetivos deste trabalho foram elaborar nanocápsulas de hidrolisado proteico de pescado utilizando proteínas do músculo e do resíduo de corvina (Micropogonias furnieri), determinar o tamanho médio e a distribuição das mesmas, a eficiência de encapsulação, e avaliar a morfologia das partículas. Os hidrolisados foram elaborados utilizando a enzima Flavourzyme. Após inativação enzimática, os mesmos foram liofilizados e encapsulados pelo método de lipossoma utilizando fosfatidilcolina como material de parede. Também foi elaborada uma amostra controle apenas com material de parede. Para a determinação do tamanho médio e polidispersão das partículas foi utilizada a técnica do espalhamento dinâmico de luz através do equipamento modelo 127 da Spectra-physics. A eficiência da encapsulação foi determinada pela razão entre a quantidade total de hidrolisado e a quantidade de hidrolisado encapsulado. A morfologia das amostras foi analisada em Microscópio Eletrônico de Varredura. As nanocapsulas de hidrolisado do músculo apresentaram tamanho médio de 266,8 nm e 0,298 de polidispersão e as nanocapsulas do resíduo, tamanho médio de 263,9 nm e 0,197 de polidispersão. A eficiência de encapsulação dos hidrolisados do músculo e do resíduo foram 80,4 e 79,3%, respectivamente, não diferindo estatisticamente. A morfologia das amostras encapsuladas foi comparada com o controle, e foi observado que as nanocápsulas com hidrolisado do músculo apresentaram-se mais semelhantes às do controle e mais uniforme comparadas com o resíduo.