INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE LAVAGEM NA PARTIDA DE CÉLULAS MICROBIOLÓGICAS DE COMBUSTÍVEL

Juliana de Sá da Silva; Henrique Mezzomo; Christiane Saraiva Ogrodowski; Marcelo Fank Fraga; Fabricio Butierres Santana.

Área: Engenharias II - Engenharia Química.

Palavras Chave: célula de combustível microbiológica; geração de eletricidade; tratamento de efluentes.

Resumo

A geração biológica de eletricidade trata-se de uma nova alternativa para aproveitamento de resíduos, com a conversão de compostos orgânicos em eletricidade. Este bioprocesso está relacionado à atividade exoeletrogênica de alguns micro-organismos, a qual consiste na transferência dos elétrons gerados durante o metabolismo para um aceptor insolúvel de elétrons. Os reatores geralmente empregados neste processo são as Células Microbiológica de Combustível – CMC. Esses reatores apresentam dois compartimentos (ânodo e cátodo) separados por uma membrana catiônica. Neste trabalho avaliou-se o efeito da aplicação do processo de lavagem (regime contínuo sem reciclo de biomassa) na partida do processo de geração biológica de eletricidade. O volume total da CMC estudada é de 2500 cm3, sendo 60% deste destinado ao ânodo e o restante ao cátodo. No cátodo empregou-se uma solução de ferricianeto de potássio 50 mM como aceptor final de elétrons. O objetivo do trabalho visa avaliar a aplicação do regime contínuo na seleção de micro-organismos exoeletrogênicos e no estabelecimento deste bioprocesso. Para tal, estudou-se duas condições operacionais antes do processo de lavagem e duas após. O desempenho da CMC foi avaliado pela voltagem gerada, assim como pela capacidade de geração de potência. A medida da diferença de potencial elétrico entre os eletrodos anódicos e catódico foi realizada com ligação em paralelo e armazenada por um sistema de aquisição de dados. A potência máxima produzida pela CMC foi determinada através das curvas de polarização. A aplicação do regime contínuo possibilitou intensificar a geração de eletricidade, incrementando a corrente elétrica gerada por concentração de biomassa em 3,77 vezes.