TEMPO DE VIDA-ÚTIL APRESENTADO POR SENSORES “INTELIGENTES” DE TEMPO E TEMPERATURA

Nome dos autores: Bruna Andina Andrade, Ana Paula Resem Brizio, Carlos Prentice

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias, Engenharia de Alimentos

Palavras Chave: vida-útil, ITT, embalagens inteligentes, alimentos.

Resumo

As embalagens “inteligentes” são definidas como embalagens que contêm um indicador que denuncia a qualidade do produto. Os sensores (ou indicadores) de tempo e temperatura (ITT) são os mais importantes, tendo em vista que as reações de deterioração de alimentos são fortemente dependentes da temperatura. O indicador OnVu™ TTI é um ITT cujo funcionamento é baseado numa reação fotocrômica, sua tinta muda de cor de incolor para azul após exposição a luz UV (ativação). A duração do processo de desvanecimento da cor, e consequentemente, o fim da vida-útil do ITT têm que ser calibrados, tendo em conta as características do alimento onde o indicador vai ser anexado. Em vista do exposto, este trabalho estudou diferentes condições de ativação para determinar o tempo de vida-útil do indicador de tempo e temperatura. Para isso, foi utilizado o aparelho de ativação manual GLP- ITT (patenteado pela OnVuTM – Alemanha) em diferentes condições de carga: 1; 2; 3; 4; 5 e 6 segundos de exposição a irradiação com luz UV. Os indicadores foram mantidos em condições isotérmicas (3,0±1,0°C) durante 14 dias, onde foi avaliada diariamente a intensidade da cor azul presente no anel central dos ITT’s através de colorímetro Minolta CR-400. Os valores de diferença de cor ΔE* (CIELab) em função do tempo apontam que, quanto maior for o tempo de ativação, maior será a vida-útil do indicador, ou seja, a duração da descoloração será proporcional à quantidade de luz usada no processo de ativação. Para as condições avaliadas, os indicadores apresentaram duração de 6; 8; 10; 12; 13 e 14 dias para 1; 2; 3; 4 e 5 segundos de ativação, respectivamente. Deste modo, o ITT poderá ser usado para medir a qualidade de diferentes produtos, desde que os tempos de ativação sejam alterados seguindo as especificações do tempo de validade pretendido.