INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA ADSORÇÃO DE CORANTES ALIMENTÍCIOS POR QUITOSANA EM SISTEMA AQUOSO BINÁRIO

Diana A. Duarte

Janaína O. Gonçalves

Guilherme L. Dotto

Luiz A. A. Pinto

Área do Conhecimento: Ciência de alimentos.

Palavras Chave: Amarelo tartrazina; Azul brilhante; Corantes alimentícios; Temperatura.

Atualmente, uma preocupação das indústrias alimentícias é a geração de efluentes contendo corantes. Estudos têm sido realizados no sentido de encontrar um destino adequado para estes corantes, pois eles causam uma série de problemas ambientais. Neste contexto, a adsorção de corantes por quitosana tem se mostrando uma técnica de fácil aplicação, baixo custo e alta eficiência. A maioria dos estudos neste sentido é voltada para a remoção de um único corante em particular, situação esta que é pouco comum a nível industrial. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da temperatura na adsorção dos corantes alimentícios, azul brilhante (AB) e amarelo tartrazina (AT), por quitosana em sistema aquoso binário. A quitosana foi obtida a partir de resíduos de camarão (penaeus brasiliensis) e utilizada com diâmetro médio de 72 µm. Os ensaios de adsorção foram realizados em batelada, nas seguintes condições: agitação de 100 rpm, pH de 2,5, massa de quitosana de 25 mg e concentração inicial de corante de 800 mg L-1 (50% de AB e 50% de AC). Foram utilizadas temperaturas de 25, 35, 45 e 55°C. As concentrações iniciais e finais dos corantes nas soluções foram determinadas por espectrofotometria. Foi verificado que o aumento da temperatura de 25°C para 55°C causou um aumento de 84% na capacidade de adsorção do corante AB e de 53% na capacidade de adsorção do corante AC, demonstrando a importância da variável temperatura no processo de adsorção. As capacidades máximas de adsorção foram de 1025,0 mg g-1 para o corante AB e 1356,0 mg g-1 para o corante AC.