Isotermas de adsorção de C-ficocianina em resina Streamline DEAE

Fabrício de Oliveira Molon

Jessica Hartwig Duarte

Felipe da Silva Figueira

Caroline Costa Moraes

Susana Juliano Kalil

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras Chave: Isotermas, Freundlich,  Langmuir

Resumo

C-ficocianina (C-FC) é um pigmento azul da cianobactéria Spirulina platensis e quando purificada possui aplicações na indústria alimentícia e farmacêutica. Dentre os métodos de purificação, a cromatografia de troca iônica possui ampla aplicabilidade e boa resolução, utilizando trocadores iônicos – resinas – os quais adsorvem as proteínas. A quantidade de um elemento adsorvido em razão da concentração remanescente na solução de equilíbrio pode ser representada por isotermas de adsorção. Isotermas são equações matemáticas usadas para descrever em termos quantitativos a adsorção de solutos por sólidos, a temperaturas constantes, em função da concentração de equilíbrio do soluto. Os modelos de isotermas mais aplicadas para adsorção de biocompostos são os de Freundlich e de Langmuir. O objetivo desse trabalho foi construir a isoterma de adsorção de C-FC nas melhores condições de adsorção obtida avaliando os modelos de Freundlich e de Langmuir. Os experimentos para determinação das isotermas de adsorção no equilíbrio foram realizados em reatores de mistura contendo resina Steamline DEAE pré-equilibrada e extrato de C-FC em diferentes concentrações iniciais, no pH 7,5 e temperatura de 25°C, sob agitação de 200 rpm durante 200 min. As isotermas de adsorção de C-FC em resina Streamline DEAE obtidas são bem explicadas pelos modelos de Freundlich (Kf=35,94; n=2,6) e de Langmuir (Qm=33,91; Kd=0,12) dentro do intervalo de concentração estudado, obtendo coeficientes de correlação maior do que 0,95 caracterizando assim o comportamento de adsorção como não linear. Agradecimentos: Capes, CNPq, FAPERGS.