LÍQUIDOS IÔNICOS FUNCIONALIZADOS COMO LIGANTES PARA A FORMAÇÃO DE NOVOS POLÍMEROS DE COORDENAÇÃO

Nome dos autores:

Marizete Rocha Hobus, Lijaynah Botelho Pereira, Rodrigo De Faria Rodrigues,

Carla  Catarina Castro Costa, Leonardo Schaidhauer Duarte, Juliano Vicenti e Tânia Cassol

Área do Conhecimento: 1.06.01.00-7  Química Orgânica

Palavras Chave: líquidos iônicos – lantanídeos – polímeros de coordenação – luminescência.

Resumo

Polímeros de coordenação são compostos de grande interesse construídos a partir de precursores orgânicos e inorgânicos. A inclusão de centros metálicos pode conferir a estes materiais propriedades distintas, como por exemplo, magnetismo, luminescência e catálise.¹ Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivos a síntese e caracterização de novos líquidos iônicos funcionalizados que atuem como ligantes para a obtenção de polímeros de coordenação envolvendo íons lantanídeos. Estes novos materiais funcionais podem ser aplicados como biosensores luminescentes. O intermediário 1 foi obtido a partir da reação entre metil-imidazol e bromoetanol. O novo líquido iônico 2 foi obtido a partir da reação entre o intermediário 1 e o anidrido succínico, na presença do catalisador DMAP. O composto 1 foi caracterizado por espectroscopia de infravermelho (IV) e espectrometria de ressonância magnética nuclear de 1H (RMN). A formação de 2 foi confirmada pelo surgimento das bandas referentes aos estiramentos C=O de éster e de ácido carboxílico. Os complexos de coordenação serão sintetizados através da reação entre LnCl3(6H2O e o líquido iônico 2 após a desprotonação de seu grupo ácido (Ln representa um lantanídeo). Os deslocamentos das bandas (s e (as do grupo carboxilato poderão ser utilizadas como indicativos da formação dos complexos. Espera-se que na estrutura os centros metálicos sejam conectados através dos grupos carboxilatos, formando um polímero de coordenação.

1. Fei, Z.; Ang, W.; Geldbach, T. J.; Scopelliti, R.; Dyson, P. Chem. Eur. J. 2006, 12, 4014.