β-GALACTOSIDASE: CONCENTRAÇÃO POR MEMBRANAS FILTRANTES

Gabriel Teixeira Álvares

Ailton Cesar Lemes

Susana Juliano Kalil

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras Chave: microfiltração, ultrafiltração, fluxo permeado, membranas filtrantes.

Resumo

O processo de concentração por membranas é uma técnica baseada na diferença de tamanho das macromoléculas e destaca-se por ser extremamente simples do ponto de vista operacional, escalonamento, flexibilidade operacional, por não requerer aditivos, mudanças de fases e por ser realizado em baixas pressões e temperaturas, assegurando assim, o mínimo de desnaturação dos bioprodutos que são altamente instáveis, como a β-galactosidase, uma enzima que hidrolisa a lactose, prevenindo a cristalização e melhorando as características sensoriais de produtos lácteos. O objetivo deste estudo foi avaliar a concentração de β-galactosidase utilizando membranas de ultra (UF) e microfiltração (MF). Os ensaios de concentração foram realizados em uma célula filtrante com volume útil de 200 mL, agitada por uma barra magnética para simulação do escoamento em fluxo cruzado, pressão de operação de 1,5 kgf/cm² a 4ºC. Foram testadas membranas de UF e MF de 200 e 800 kDa, respectivamente, no pH de estabilidade da enzima (6,5). A eficiência do processo foi avaliada em relação ao fluxo permeado durante o processo (volume permeado/tempo), pela recuperação enzimática, fator de purificação, concentração em relação ao volume, proteína e atividade, e também pela retenção de proteína e atividade enzimática. O fluxo médio do processo variou de 18,3 a 8,4 L/m².h, decréscimo resultante do depósito de proteínas na superfície da membrana que diminui sua permeabilidade. Além disso, o processo utilizando membranas de UF e MF possibilitou a concentração do extrato enzimático em até 5,8 vezes e recuperação da enzima de até 96,0%, indicando a viabilidade do processo para redução de volume inicial de trabalho em processos de purificação. Agradecimentos: CNPq, CAPES e FAPERGS.