POTENCIAL DE APROVEITAMENTO DE MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS DA AGROINDÚSTRIA

Nome dos autores: Letícia Gonçalves, Annie Telles, Náthali Nora, Larine Kupski, Eliana Badiale Furlong

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras Chave: farelo de soja, farelo de trigo, cascas de batata e palha de milho

Resumo

O setor agroindustrial brasileiro produz enorme volume materiais lignocelulósicos (ML), dos quais a maior parte é descartada de forma inadequada. A recuperação da matéria orgânica nesses descartes visa buscar aplicações viáveis e econômicas para reduzir a carga poluente O objetivo deste trabalho foi Identificar o potencial de aproveitamento dos ML para obtenção de nutrientes e insumos mediante hidrólise por enzimas celulolíticas. Os ML utilizados foram farelos de trigo e soja (FT e FS), cascas de batata rosa e branca (CR e CB) e palha de milho (PM). As amostras foram caracterizadas através de sua composição proximal e dos teores de celulose e amido, que após hidrólise ácida foram determinados pelos métodos fenol-sulfúrico e 3,5-DNS, respectivamente. A PM e as CR e CB apresentaram os maiores percentuais de celulose, 49,4%, 52,7% e 55,2%, respectivamente. Estas são boas fontes desse componente, que pode ser utilizado como substrato para ação enzimática e, posteriormente, na formulação de produtos a base de celulose modificada. O FS teve destaque pelo conteúdo proteico (56,3%) e o FT pelo teor de amido (41,7%), apresentando percentuais de celulose de 13,9% e 13,5%. A hidrólise com enzimas digestivas indicou baixos níveis de digestibilidade proteica nos farelos, 22,6% para FT e 25, 3% para FS, e percentuais de 38,8% (FT) e 81,7% (FS) para a digestibilidade amilácea. As baixas digestibilidades se devem à indisponibilidade de parte desses nutrientes que podem estar ligados à celulose, o que torna interessante aplicar celulase para disponibilizá-los. A caracterização dos ML é a base da inferência sobre seus potenciais de aproveitamento quando tratados com enzimas celulolíticas.