MODELAGEM E SIMULAÇÃO DA CINÉTICA DA REAÇÃO CATALÍTICA DE OXIDAÇÃO PARCIAL DO METANO

Eduardo da R. Silva

Cezar A. da Rosa

Vanessa B. Mortola

Área do Conhecimento:

3.06.02.00-9 - Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química

3.06.02.01-7 - Reatores Químicos

Palavras Chave: Reforma do Metano, Catalisadores, Platina.

Resumo

O gás natural, composto predominantemente por metano, é apontado como uma matéria-prima promissora para a diversificação da matriz energética. Por intermédio do metano é possível a obtenção de H2 e gás de síntese (mistura de H2 e CO). Estes gases são produzidos através das reações de reforma do metano na presença de catalisadores. No entanto, os materiais utilizados como catalisadores nestas reações devem apresentar elevada resistência frente a altas temperaturas (aproximadamente 800 0C). Catalisadores de platina suportados em óxidos mistos de cério, zircônio e/ou alumina têm demonstrado comportamentos promissores nestes processos. Porém, os testes catalíticos devem ser realizados por longos períodos, o que leva a elevados gastos operacionais com energia e reagentes, somado a isto, existem grandes dificuldades na determinação local de algumas variáveis experimentalmente. O presente trabalho tem como objetivo a modelagem e simulação computacional da cinética das reações que ocorrem na superfície do catalisador na oxidação parcial do metano. Os catalisadores de Pt suportados em óxidos mistos a base de CeO2-ZrO2-Al2O3 foram preparados pelo método sol gel e tiveram seus comportamentos catalíticos testados na reação de oxidação parcial do metano. As propriedades texturais e estruturais dos catalisadores foram analisadas e utilizadas como parâmetros no modelo cinético. Os resultados obtidos por intermédio do modelo mostraram-se fisicamente coerentes.