APLICAÇÕES DA ENERGIA SOLAR PARA FINS ELETROQUÍMICOS NO ENSINO DA FÍSICO-QUÍMICA

Seminário de Ensino

Nome dos autores:

Josiane Vieira Brito

Winnetou Soares Martins

Caroline Silveira dos Santos

Álvaro Luis da R. Figueira

Área do Conhecimento: 1.06.03.02-6 - eletroquímica

Palavras Chave: eletrodeposição, energia solar, revestimento catódico, hidrogênio.

Resumo: O trabalho se caracteriza pela utilização de uma fonte de energia inesgotável (solar) para utilização na área de eletroquímica. Paralelamente ao estudo tecnológico pretende-se elaborar algum material didático na área de Físico-Química. Os objetivos são: o estudo do eletro-revestimento metálico de zinco, a geração de H2 e suas características envolvidas na utilização da energia fotovoltaica solar como força motriz do processo eletroquímico. Os estudos eletroquímicos prevêem a utilização de painéis solares de silício policristalino como fonte de energia para as eletrólises, que serão efetuadas separadamente de duas maneiras: 1) Eletrodeposição de zinco com banho preparado em laboratório e com ânodos preparados a partir de pilhas secas descartadas. 2) Geração de H2(g) a partir de eletrólises em meio aquoso. Os estudos em laboratório foram feitos tendo como variáveis principais a densidade de corrente, temperatura e a utilização de metal base para a eletrodeposição. Para a produção gasosa serão analisados a influência da solução eletrolítica e tipos de eletrodos. Na preparação do material didático pretende-se mostrar a morfologia do depósito metálico obtido e a correspondente densidade de corrente média utilizada. Em geral a eficiência dos processos eletrolíticos esteve na casa dos 96-100% e envolveu a utilização do ajuste de curvas para o cálculo da quantidade de eletricidade circulante. Para a realização da eletrólise utilizou-se ânodos do metal eletro-depositado. O ânodo solúvel de zinco foi obtido a partir de carcaças de pilhas secas usadas. No desmanche efetuado de uma pilha D grande (m= 91,90 g), obteve-se 12,45 g do metal pesado. Na etapa prevista para a geração de hidrogênio, estudos preliminares mostraram que a utilização de eletrodos de aço inox em solução alcalina pode ser uma alternativa já que a eficiência de corrente do processo é igualmente bastante alta.