FABRICAÇÃO DE SABÃO EM BARRA A PARTIR DE ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA

Jéssica Maria Silva Morgan

Débora Schollmeier

Wandebergue Souza da Silva

Amanda Martins Silva

Mariana Bellaver

Lediane Aparecida Candatti

Taniele da Silva Rossarolla

Eliza Vargas Medina

Mariana Castanha Garcia Tozato

Carlos Roberto de Menezes Peixoto

Fernando Kokubun

Área do Conhecimento: Tecnologia Química.

Palavras Chave: óleo residual de fritura, sabão, ensino de química.

O óleo residual de fritura é poluente se descartado de maneira inadequada, entretanto, ótima matéria prima para fabricação de sabão e biodiesel. A glicerina residual da fabricação do biodiesel também pode ser incorporada ao sabão. O projeto visa aperfeiçoar o processo para uso do óleo residual de fritura na fabricação de sabão, testar a adição da glicerina, e uso na divulgação da Química junto a professores e alunos de escolas da região de Santo Antônio da Patrulha. Foram obtidas amostras de sabão diluindo-se soda em água (45ml), adicionando óleo residual de fritura (200ml) e acrescentando em seguida etanol (120ml),  mantendo-se sob agitação constante, e depois deixando secar. O planejamento previu testes com diferentes marcas de soda e teores de NaOH (Dez 60%, Lipon 70%, Búfalo 100%), quantidades de soda (24, 36, 48, 60g), tempos de agitação (em torno de 5 a 10 min), temperatura (60(C), quantidades de glicerina e análise dos parâmetros consistência, pH e alcalinidade nas amostras. Temperaturas de 60(C e tempos de agitação de 10min foram suficientes para obtenção de amostras de boa consistência usando-se soda Lipon 70% em quantidades acima de 36g, e soda Búfalo 100% em quantidades acima de 24g, sem glicerina. Os demais testes estão em fase de realização, a próxima etapa será a medição dos valores do pH das amostras de sabão. Foram apresentadas duas oficinas, uma a um grupo de aproximadamente 20 alunos de ensino médio trazidos por professores de escolas do município, e uma a 06 alunos de Iniciação Científica Junior, 03 voluntários e 03 bolsistas CNPq, contemplados dentro do projeto “Mostra do Conhecimento”, coordenado pelo Prof. Dr. Fernando Kokubun.