PURIFICAÇÃO DE BIOPOLÍMEROS EXTRAÍDOS DE MICROALGAS

GONÇALVES, Igor Severo; MARTINS, Roberta Guimarães; QUINES, Luci Kelin de Menezes; ARAGÃO, Gláucia Maria Falcão; MORAIS, Michele Greque

COSTA, Jorge Alberto Vieira

jorgealbertovc@gmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras-chave biomassa, PHB, purificação

1 INTRODUÇÃO

O descarte de produtos fabricados por polímeros de origem petroquímica aumenta a cada ano. Estes plásticos apresentam características de degradação muito lentas. Assim, cientistas procuram novas pesquisas para a produção de polímeros biodegradáveis (Da Roz e Giesse, 2003).

A microalga Spirulina sp. LEB 18 utiliza nutrientes para converter em biomassa, podendo ser empregada na obtenção de biocompostos, como os biopolímeros (Morais, 2008). Os biopolímeros pertencem aos poli-hidroxialcanoatos que apresentam características de biodegradação, biocompatibilidade a células e tecidos, alto grau de polimerização e não são tóxicos ao ambiente (Chen et al., 2001).

O presente trabalho teve como objetivo estudar a purificação de biopolímeros extraídos da microalga Spirulina sp. LEB 18 em diferentes tempos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Micro-organismo e Cultivo microalgal

O micro-organismo utilizado para a purificação de PHB (polihidroxibutirato) foi a microalga Spirulina sp. LEB 18. O cultivo foi realizado na planta piloto localizada às margens da Lagoa Mangueira (Morais et al., 2008), com meio Zarrouk (Zarrouk, 1966).

Extração do biopolímero e pré-tratamento

A partir da biomassa filtrada, foi realizado um pré-tratamento para a extração do biopolímero através de digestão diferencial. O biopolímero extraído passou por sucessivas lavagens com água destilada e acetona. O precipitado final foi seco em estufa a 35 °C por 48 h. Após a etapa do pré-tratamento, as amostras foram desengorduradas com hexano a 60 °C por 2h, sob agitação contínua. A amostra foi filtrada e seca em estufa a 35 °C, por 24 h.

Purificação do biopolímero

A purificação do biopolímero foi realizada por solubilização com carbonato de propileno a 130 °C nos tempos 5, 15, 30 e 45 min, sob agitação. Para a precipitação do polímero utilizou-se acetona.

Determinação de pureza

A pureza do polímero foi determinada pelo método de metanólise (Brandl et al., 1988). A partir deste processo se pode determinar a pureza do polímero por cromatografia gasosa com detector de ionização de chama. A coluna utilizada foi de sílica fundida e nitrogênio como gás de arraste.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

O biopolímero extraído da microalga Spirulina sp. LEB 18 foi o poli-β-hidroxibutrato (PHB). Para a purificação nos tempos 5, 15, 30 e 45 min, foram obtidas as purezas 92,4, 86,7, 86,3 e 82,1%, respectivamente.

O tempo de 5 min, apresentou maior purificação, pois a temperatura pode influenciar na mudança da estrutura molecular do PHB, facilitando a quebra da suas moléculas. Quanto menor o tempo de contato do carbonato de propileno com o biopolímero, a 130 °C obteve-se maior pureza (92,5%).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A purificação para o biopolímero (PHB) da microalga Spirulina sp. LEB 18, alcançou maior pureza (92,4%) utilizando a temperatura de 130 °C, no tempo de 5 min. Menor tempo pode contribuir a reduzir custos na purificação do biopolímero.

REFERÊNCIAS

BRANDL, H.; GROSS, R. A.; LENZ, R. W.; FULLER, R. C. Pseudomonas oleovorans of poly(β-hydroxyalkanoates) for potential applications as biodegradable polyesters. Applied Environmental Microbiology, v. 54; nº 8, p. 1977-1982, 1988.

CHEN, Y.; YANG, H.; ZHOU, Q.; CHEN, J.; GU, G.. Cleaner recovery of poly(3-hydroxybutyric acid) synthesized in Alcaligenes eutrophus. Process Biochemistry, v. 36, p. 501–506, 2001.

DA ROZ, A. L e GIESSE, R; Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 13, nº 4, 2003.

MORAIS, M. G. Bioengenharia microalgal na utilização de gás de combustão e extração de biopolímeros para desenvolvimento de nanofibras. Tese (Doutorado em Engenharia de Alimentos) – Universidade Federal do Rio Grande-FURG, Rio Grande-RS, 2008.

MORAIS, M. G.; REICHERT, C. C.; DALCANTON, F.; DURANTE, A. J.; MARINS, L. F.; COSTA, J. A. V. Isolation and characterization of a new Arthrosphira strain. Zeitschrift fur Naturforschung, v. 63c, p. 144-150, 2008.

ZARROUK, C. Contribution à l’étude d’une cyanophycée. Influence de diveurs facteurs physiques et chimiques sur la croissance et photosynthese de Spirulina maxima Geitler. Ph.D. Thesis, University of Paris, 1966.