FILMES FINOS DE  V2O5 e V2O5:ZrO2

MONIQUE R. LOI,

CÉSAR O. AVELLANEDA, (orientador)

nikloi@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Eletroquímica

Palavras-chave Filme finos, Sol-Gel)

1 INTRODUÇÃO

Uma grande classe de materiais opticamente ativos com absorção, transmissão ou reflexão controláveis, tem despertado enorme interesse em termo de aplicações. Estes materiais são chamados de materiais cromógenos e são conhecidos pela sua capacidade de mudança de coloração (absorção e/ou reflexão espectral) reversível, em resposta a um potencial externo aplicado (AEGERTER, 1996).

Uma janela eletrocrômica ou dispositivo eletrocrômico (que muda de cor devido a aplicação de potencial ou corrente) é essencialmente uma célula eletroquímica onde o eletrodo de trabalho (eletrocrômico) está separado do contra-eletrodo por um eletrólito (sólido ou líquido) e a mudança de cor ocorre devido ao carregamento e descarregamento da célula eletroquímica por meio de um potencial aplicado ou corrente elétrica. Durante a aplicação deste potencial ocorre a dupla inserção de íons e elétrons que mudam o estado de oxidação do eletrodo de trabalho e conseqüentemente sua coloração. A aplicação do potencial contrário provoca à extração dos íons e elétrons inseridos no eletrodo de trabalho e conseqüentemente a descoloração da janela (GRANQVIST, 1995).

Os filmes de contra-eletrodo devem proporcionar o equilíbrio das cargas que se intercalam durante o processo de coloração/descoloração num dispositivo eletrocrômico. Neste trabalho apresentamos a preparação e caracterização de filmes finos de V2O5:ZrO2 e sua possível aplicação como contra-eletrodo numa janela eletrocrômica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO)

Preparação dos sóis de V2O5 e V2O5:ZrO2 pela técnica de ultrassom

O sol de V2O5 0,3 M foi preparado misturando oxitripropóxido de vanádio (V) [OV(OC3H7)3], isopropanol como solvente e ácido acético glacial. A solução foi submetida à radiação de ultrassom durante 5 min, resultando numa solução amarela transparente.

Para produzir sóis de V2O5:Zr, à solução final foram adicionados 3 % e,5 % mol de propóxido de zircônio (IV) [Zr(OCH2CH2CH3)4] (HELLMEISTER, 2009).

Os sóis de V2O5: Zr foram preparados misturando oxitripropóxido de vanádio (V) [OV(OC3H7)3], n-propanol e etanol como solventes (na proporção 8:1), ácido acético glacial, e propóxido de zircônio (IV) [Zr(OCH2CH2CH3)4]. A solução foi submetida à radiação de ultrassom durante 5 min, resultando numa solução amarelo-esverdeada translúcida (HELLMEISTER, 2009).

Preparação dos filmes de V2O5 e V2O5: ZrO2.

Os filmes serão depositados pela técnica de dip-coating sobre um vidro condutor (ITO) na velocidade de 10 cm/min. Os filmes obtidos serão tratados termicamente a 300 oC durante 1hora. Espera se uma espessura do filme de uma camada aproximadamente 110 nm. As medidas eletroquímicas foram realizada utilizando uma célula eletroquímica de 3 eletrodos e como eletrólito LiClO4 dissolvido em carbonato de propileno, a velocidade de varredura foi de 50 mV/s.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

A Figura 1a apresenta as densidade de carga do filme de V2O5:ZrO2 (5 mol %) em função do número de camadas os quais foram realizadas através da cronocoulometria  para potencias catódicos de -0.85V e potencias anodicos de +0.85V durante 15 segundos, respectivamente. Observa-se que para duas camadas o filme apresenta uma densidade de carga de 34 mC/cm2, este valor é maior em relação ao filme de V2O5 sem dopar. A Figura 1b apresenta a voltametria cíclica do filme de V2O5:ZrO2 (5 mol %) a uma velocidade de varredura de 50 mV/s.

Figure 1: Densidade de carga (a) e voltametria cíclica (b) de filme de V2O5:ZrO2 (5 mol %) .

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível a preparação de filmes finos preparados pelo processo Sol-Gel. filmes de V2O5:ZrO2 (5 mol %) apresenta uma ótima densidade de carga apresentando-se como um ótimo contraeletrodo e espera-se que este filme seja utilizado para aplicação em dispositivos eletrocrômicos.

REFERÊNCIAS

[1] M.A. Aegerter. Sol-Gel Chromogenic Materials and Devices, in Structure and Bonding, Springer, Berlim Heidelberg, 1996

[2] C.G. Granqvist. Handbook of Inorganic Electrochromic Materials. Elsevier, Amsterdam, 1995..

[3] P. Hellmesiter, C.O. Avellaneda, A. Pawlicka, Em: 6th International Conference Advanced Batteries and accumulators, BRNO, 2005,