ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE MICROALGA Spirulina sp. UTILIZANDO DUAS TÉCNICAS DE MOAGEM

INSOGNIA, Andrei

STRIEDER, Monique Martins

PINHEIRO, Cláudio Pereira

SILVA, Patrick Peres da

POHNDORF, Ricardo Scherer

PINTO, Luiz Antonio de Almeida

ainsognia@yahoo.com.br

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Engenharia de Alimentos

Palavras-chave: moagem, microalga, peneiramento.

1 INTRODUÇÃO

Microalgas têm sido investigadas como fonte para produção de biocombustíveis, alimento, ração e compostos bioativos. Em comparação com culturas agrícolas tradicionais possuem elevada produtividade de lipídeos, proteínas e carboidratos. Devido à demanda crescente por alimentos e fontes alternativas de energia, os lipídeos de microalga têm despertado interesse por serem ricos em ácidos graxos insaturados de cadeia longa (RYCKEBOSCH et al., 2012).

O processamento de microalgas para produção de lipídeos pode apresentar elevado custo energético devido à necessidade de secagem da biomassa, rompimento celular, utilização de solventes e purificação do extrato lipídico. Assim, o desenvolvimento de métodos que aumentem o rendimento de extração ganha importância (BALASUBRAMANIAN et al., 2013).

A extração de lipídeos é influenciada por diversos fatores, entre eles o tamanho das partículas. Com isso, o objetivo neste estudo foi realizar análise granulométrica da biomassa seca de microalga sujeita a duas técnicas de moagem, e avaliar o ajuste dos modelos de distribuição granulométrica (RRB e GGS) aos dados experimentais.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O cultivo da microalga Spirulina sp. LEB 18 foi realizado segundo Borges (2013). Uma amostra de 100 g de microalga, contendo 8,35% de umidade, foi submetida à redução de tamanho por meio de dois equipamentos: moinho de facas e moinho de bolas.

O ensaio de peneiramento foi realizado em peneiras da série Tyler, sob agitação mecânica por 10 min. Após, pesou-se as peneiras contendo frações da amostra. O diâmetro médio de Sauter foi calculado e os modelos de distribuição Gates–Gaudin–Schuhmann (GGS) e Rosin-Rammler-Bennet (RRB) foram testados (MASSARANI, 2002).

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta o diâmetro médio das partículas de Spirulina sp. obtida pelo ensaio de peneiramento. A operação de redução de tamanho de partícula por meio do moinho de bolas apresentou diâmetro médio de Sauter menor quando comparado com o moinho de facas.

Tabela 1 – Diâmetro médio de partículas de microalga Spirulina sp.

| Equipamento | Diâmetro médio das partículas (mm) |
| --- | --- |
|  | Sauter | GGS | RRB |
| Moinho de facas | 0,564 | 0,410 | 0,481 |
| Moinho de bolas | 0,123 | - | 0,066 |

Para a amostra submetida ao moinho de facas, os modelos GGS e RRB apresentaram coeficiente de determinação (R²) de 0,99 e 0,97, respectivamente, além de distribuição aleatória dos resíduos, validando os modelos. Observou-se uma distribuição variada de tamanhos de partículas, sendo que a maior fração possui tamanho entre 0,85 e 0,6 mm. O modelo RRB apresentou o valor mais próximo ao diâmetro médio de Sauter.

O modelo GGS não foi adequado para determinar o diâmetro médio das partículas submetidas ao moinho de bolas, visto que os parâmetros estimados pelo modelo não foram satisfatórios. O modelo RRB apresentou coeficiente de determinação (R²) de 0,97 e distribuição de resíduos aleatório em torno de zero, validando o modelo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O moinho de bolas reduziu o diâmetro médio de partículas aproximadamente cinco vezes quando comparado com o moinho de facas.

O modelo RRB foi adequado para determinar o diâmetro médio de partículas independente do tipo de moagem.

REFERÊNCIAS

BALASUBRAMANIAN, R. K.; DOAN, T. T. Y.; OBBARD, J. P. Factors affecting cellular lipid extraction from marine microalgae. Chemical Engineering Journal, v. 215-216, p. 929–936, 2013.

BORGES, J. A.; ROSA, G. M.; MEZA, L. H. R.; HENRARD, A. A.; SOUZA, M. R. A. Z.; COSTA, J. A. V. Spirulina sp. leb-18 culture using effluent from the anaerobic digestion. Brazilian Journal of Chemical Engineering. v. 30, n. 02, p. 277-287, 2013.

MASSARANI, G; Fluidodinâmica em Sistemas Particulados. Ed. Papers, Rio de Janeiro, 2002.

RYCKEBOSCH, E.; MUYLAERT, K.; FOUBERT, I. Optimization of an Analytical Procedure for Extraction of Lipids from Microalgae. Journal of American Oil Chemistry Society. V 89, p. 89–198, 2012.