HIDROGENAÇÃO CATALÍTICA DE N-ACILAMINOÁCIDOS GRAXOS

DERIVADOS DO ÓLEO DE MAMONA: SÍNTESE ORGANOGÉIS DE BAIXO PESO MOLECULAR (LMOG)

VAUCHINSKI, Laércio; ONGARATTO, Renata Fontes.

D`OCA,  Marcelo G. Montes.

laerciovau@yahoo.com.br

Evento: Congresso de Iniciação Científica.

Área do conhecimento: Ciências exatas e da terra.

Palavras Chaves: Organogéis; óleo de mamona; N-acilaminoester graxo.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, ocorreram muitos avanços na produção de géis poliméricos e em suas aplicações. Porém, estes géis, na sua grande maioria não biodegradáveis, possuem limitações quanto à reutilização e por requererem muitas etapas sintéticas para sua obtenção. Quanto à reutilização, alguns organogéis são experimentalmente termicamente irreversíveis, não podendo ser dissolvidos novamente devido às fortes interações químicas entre as moléculas. Frente a esta limitação os organogéis físicos de baixo peso molecular LMOG (low molecular mass organogels) podem ser uma alternativa, já que, estes não apresentam esta limitação. (BHATTACHARYA e GHOSH, 2001).

Com isto, este trabalho tem como objetivo a hidrogenação catalítica de uma serie de novos N-acilaminoácidos e N-acilaminoesteres graxos derivados do ácido ricinoléico proveniente do óleo de mamona, visando desenvolver metodologias para a síntese de compostos com interesse tecnológico.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Síntese de N-acilaminoésteres graxos 1-5: Em um balão de fundo redondo de 50 mL foi adicionado ácido graxo, DCC e DMAP em CH2Cl2 sob agitação por 5 mim. Em um segundo balão o aminoéster foi dissolvido em CH2Cl2 e Et3N e submetido à agitação constante em temperatura ambiente por 10 minutos. À mistura do segundo balão foi adicionada lentamente a mistura do primeiro, sendo agitado por 12 h a temperatura ambiente. Após o termino da reação, a diciclohexiluréia formada (precipitado branco) foi filtrada. Os demais produtos foram purificados em coluna cromatográfica de sílica-gel usando como eluente hexano:acetato de etila.

2.2 Síntese de N–acilaminoácidos graxos 6-10: O N-acilaminoéster graxo 1-5 foi dissolvido em uma mistura metanol:THF 1:1 sob agitação, então uma solução aquosa de 3 mL de NaOH foi adicionada a 0°C e agitado por 4 h. Após o solvente foi evaporado e a solução restante foi neutralizada com a adição de HCl 6M. O precipitado branco é extraído com acetato de etila e purificado por coluna cromatográfica com acetato de etila como solvente.

2.3 Hidrogenação Catalítica dos N-acilaminoésteres graxos 1-5 e N–acilaminoácidos graxos 6-10: Em um reator de aço inoxidável de 100 mL, tipo autoclave, foram adicionados N-acilaminoésteres graxos 1-5 e N–acilaminoácidos graxos 6-10 e quantidades catalíticas de Rh/C em 20 mL de metanol. Então o reator foi submetido à pressão de 7 atmosfera com gás hidrogênio. O meio reacional foi mantido à temperatura de 80°C sob agitação. Ao término da reação, a solução reacional foi filtrada com sílica para a retirada do catalisador, utilizando metanol como solvente. Então o metanol foi evaporado e o produto recristalizado em hexano.

2.4 Estudo de gelificação: Em um tubo de ensaio, 10 mg de cada composto sintetizado foi solubilizado a quente em 1 mL do solvente a ser gelificado. Após o recipiente contendo a mistura foi resfriado a temperatura ambiente, então esperou-se alguns minutos para virar o recipiente com a boca para baixo, com objetivo de verificar se o conteúdo resultou em um sólido firme. (BHATTACHARYA e GHOSH, 2007 e DUARTE et al, 2012).

3. RESULTADOS e DISCUSSÃO

Primeiramente, foram sintetizados e purificados os aminoésteres de interesse. Após foi realizada a síntese do ácido ricinoléico, obtido do óleo de mamona, e purificação por coluna cromatográfica. Através de uma reação de N-acilação dos aminoácidos, obteve-se os aminoésteres graxos que foram também isolados e purificados com rendimentos que variam de 60%-86%.

Os N-acilaminoácidos estão sendo sintetizados, e a metodologia de hidrogenação de derivados do ácido ricinoléico proveniente do óleo de mamona, ainda esta sendo otimizada.

Os N-acilaminoesteres sintetizados serão testados como organogeis na presença de solventes polares, e em misturas bifásicas de solvente orgânico/água. Após, os organogeis formados serão analisados por Varredura Diferencial Calorimétrica (DSC) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como perspectiva, pretende-se dar continuidade a síntese de todos os N-acilaminoésteres e N-acilaminoácidos graxos derivados do ácido ricinoléico e realizar a hidrogenação catalítica, para então testar se estes terão propriedades gelificantes sem a insaturação (ligação dupla) e propor um possível mecanismo de gelificação, caso apresentarem estas propriedades.

REFERÊNCIAS

BHATTACHARYA, S.; GHOSH P. Y. K. CHEM. COMMUN. 2001, 185–186.

DUARTE, R. C.; ONGARATTO, R. F.; PIOVESAN, L. A.; LIMA, V. R.; SOLDI, V.; MERLO, A. A.; DOCA, M. G. M.; TETRAHEDRON LETTERS, 2012, 53, 2454–2460,

GHOSH, P. Y. K.; BHATTACHARYA S. TETRAHEDRON 2007, 63, 7334–7348.