NANOPARTÍCULAS DE Pd(0) ESTABILIZADAS COM PVP E IMOBILIZADAS EM SÍLICA: UM EFICIENTE CATALISADOR NO ACOPLAMENTO DE SUZUKI

OLIVEIRA,* Deyvid Gabriel Machado; DALMÁS, Michelle; KRIEGER, Juliana Matias; GALLEGO, Vinicius; RUAS, Caroline Pires; GELESKY, Marcos Alexandre (orientador); ROSA, Gilber Ricardo (orientador)

*deyvidgm@msn.com

Evento: 13ª MPU

Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Química

Palavras-chave: Nanopartículas de Pd(0); sílica; acoplamento catalítico de Suzuki.

1 INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO

A estabilização de nanopartículas (NP’s) metálicas com PVP, poli(N-2-vinilpirrolidona), já é algo bastante usual dentro da química visto que o referido polímero controla facilmente o tamanho das NP’s.1 Dos metais nanoparticulados, o paládio merece especial atenção visto que é amplamente usado em reações de acoplamentos catalítico, destacando-se dentre elas a reação de Suzuki (Esquema 1).2,3

Esquema 1. Acoplamento catalítico clássico desenvolvido por Suzuki.

A proposta de incorporar NP’s de Pd(0) estabilizadas por PVP em suportes sólidos é uma saída lógica para obter um catalisador heterogêneo de fácil reciclo. Assim, neste trabalho foi avaliado o uso de NP’s de Pd(0) suportadas em sílica (Pd(0)/SiO2) em reações de acoplamento catalítico de Suzuki.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Inicialmente foram sintetizadas as NP’s de Pd(0) pelo método de redução em álcool.4 Posteriormente, foram suportadas em sílica pelo processo sol-gel em condições ácidas, onde estas apresentaram um diâmetro médio de 6,8 nm.1

A reação de Suzuki foi conduzida em vidraria tipo Schlenk, com selo de teflon. Ao reator foram adicionados os reagentes [ácido arilborônico (1,5 mmol); base de Lewis (2 mmol) e haleto de arila (1 mmol)]. Em seguida, foi adicionado o solvente (dioxano ou DMF, 5 mL); undecano (padrão interno, 10 L) e o catalisador Pd(0)/SiO2/HF (53 mg,1 mol%).1 Deixou-se reagir a 100º C, sob agitação e, ao final de 24 horas, foi possível calcular o rendimento, via cromatografia gasosa.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Na otimização do sistema catalítico, avaliou-se o acoplamento de Suzuki do ácido fenilborônico com 4-bromoanisol (Esquema 2, Tabela 1).

Esquema 2. Reação escolhida para otimização.

Tabela 1. Otimização das condições reacionais para acoplamento catalítico de Suzuki entre ácido fenilborônico e 4-bromoanisol.

| Reação | Base | Solvente | Rendimento (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NEt3 | Dioxano | 5 |
| 2 | NEt3 | DMF | 4 |
| 3 | NaOAc | Dioxano | 16 |
| 4 | NaOAc | DMF | 20 |
| 5 | K2CO3 | Dioxano | 19 |
| 6 | K2CO3 | DMF | 20 |
| 7 | Na2CO3 | Dioxano | 14 |
| 8 | Na2CO3 | DMF | 12 |
| 9 | K3PO4 | Dioxano | 57 |
| 10 | K3PO4 | DMF | 42 |

Como poder ser constatado, a melhor dupla de base e solvente foi K3PO4 e dioxano (Reação 9). Tal condição otimizada de reação fora avaliada com o brometo de arila p-substituído (4-bromoanisol) que apresenta maior dificuldade de ser acoplado via reação de Suzuki.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As NP’s de Pd(0) suportadas em sílica mostraram-se um catalisador eficiente, com rendimentos moderados para reação de Suzuki-Miyaura. O sistema catalítico otimizado apresenta um bom potencial para ser explorado com outros haletos de arila visto ser eco-friendly e não necessitar de ligantes auxiliares tóxicos. Nosso grupo de pesquisa continua avaliando o sistema catalítico desenvolvido em outras reações de acoplamento C-C, bem como, sua possibilidade de reciclo.

REFERÊNCIAS

1 C. P. Ruas, D. K. Fischer, M. A. Gelesky J. of Nanotechnology, 2013, 1-6.

2 E. Negishi, Handbook of Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis, John Wiley & Sons, New York, USA, 1st edn, 2002.

3 F. Diederich, A. Meijere, Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions, Wiley-VCHVerlag GmbH&Co, Weinheim, Germany, 2nd edn, 2004.

4 F. Durap, O. Metin, M. Aydemir, S. Ozkar, Appl. Organometal. Chem, 2009, 23, 498–503.