DEGRADAÇÃO FOTOCALÍTICA DE AGROTÓXICOS EMPREGANDO TiO2/SiO2 DOPADO COM [Ru(bipy)3]Cl2

SCHNEIDER,  Antunielle; VILLANOVA, Débora Burd ; Guimarães, Bruno de Souza; SALCEDO, Gabriela Marquetotti; CALDAS, Sergiane Souza; MARTINS, Ayrton Figueiredo;

PRIMEL, Ednei Gilberto

antunielle.schneider@furg.br

Evento: 13ª Mostra de Produção Universitária – Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra – Química – Química Analítica

Palavras-chave: fotocatálise heterogênea; degradação agrotóxicos.

1 INTRODUÇÃO

Diversos problemas envolvendo a qualidade dos recursos hídricos geram grande preocupação. Muitas atividades, como o desenvolvimento econômico, tecnológico, industrial e agrícola em todo o mundo, juntamente com o crescimento demográfico da população estão relacionados com a contaminação, poluição e degradação dos recursos hídricos [1-3]. Neste cenário, os agrotóxicos, produtos farmacêuticos e de cuidado pessoal (PPCPs), hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) e corantes utilizados pela indústria têxtil, entre outras substâncias químicas podem representar um risco para a qualidade desses recursos por serem geralmente tóxicas e não-biodegradáveis [4-6].

Neste contexto, a busca por uma metodologia capaz de reduzir os impactos causados ​​por esses contaminantes é de grande relevância. Os Processos Oxidativos Avançados (POAs) têm sido entre os métodos relatados para remover compostos orgânicos da água, os mais investigados [7-8].

Desta forma, o objetivo deste estudo foi desenvolver e otimizar um processo fotocatalítico empregando TiO2-SiO2 dopado com [Ru(bipy)3]+2, um novo semicondutor. O qual foi usado para degradação de uma solução aquosa contendo seis diferentes classes de agrotóxicos (Bentazona, Carbofurano, Clomazona, Diurom, Tebuconazol e Piraclostrobina). A fim de determinar as melhores condições para a degradação dos agrotóxicos e avaliar o efeito de duas variáveis ​​(tempo de reação e tempo de equilíbrio de adsorção) no processo fotocatalítico heterogêneo foi empregado um planejamento experimental 22 (CCRD).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Os POAs são tecnologias alternativas para o tratamento de resíduos aquosos de compostos orgânicos. Esses processos são fundamentados na geração do radical hidroxila (HO.) um forte e não seletivo oxidante (potencial padrão 2,8 V) [4-8].  Devido à alta reatividade do HO., os POAs são capazes de oxidar e mineralizar uma grande variedade de compostos orgânicos, levando a formação de produtos mais biodegradáveis e, até mesmo, à formação de água, dióxido de carbono e íons inorgânicos [2].

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

O desenvolvimento experimental consistiu na implementação e otimização de um processo fotocatalítico empregando catalisador heterogêneo formado por TiO2-SiO2 dopado com [Ru(bipy)3]+2 para a degradação de uma solução aquosa composta por seis agrotóxicos, na concentração de 10 mg L-1 de cada agrotóxico. A determinação analítica foi realizada utilizando LC-DAD, LC-MS/MS, bem como a análise de COT. O sistema desenvolvido consiste de um foto-reator composto por um béquer encamisado, com 8,3 cm de diâmetro e volume de 250 mL. A fonte de radiação UV foi uma lâmpada de vapor de Mercúrio de baixa pressão de 125 W, a qual teve o bulbo cortado. Todos os ensaios foram realizados utilizando 200 mL da solução aquosa, com pH 7 e 20 mg de catalisador, enquanto as outras variáveis foram otimizadas através de planejamento experimental.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Utilizando as condições otimizadas a partir do planejamento experimental (pH 7, 20 mg de catalisador, 15 min de equilíbrio de adsorção e 110 min de tempo de reação) foi obtido um valor de remoção dos agrotóxicos entre 71 e 100%. Além disso, o processo também conduziu a um excelente grau de mineralização dos agrotóxicos, chegando a 97% de remoção de COT após 110 min.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema desenvolvido provou ser eficiente na remoção dos seis agrotóxicos e o planejamento experimental se mostrou adequado e preditivo para otimização do processo.

REFERÊNCIAS

1- Sakkas, V.A., Islam, M.A., Stalikas, C., Albanis, T.A. 2010. Photocatalytic degradation using design of experiments: a review and example of the Congo red degradation. J. Hazard. Mater. 175, 33-44.

2- Sahoo, C., Gupta, A.K. 2012. Optimization of photocatalytic degradation of methyl blue using silver ion doped titanium dioxide by combination of experimental design and response surface approach. J. Hazard. Mater. 15, 302-310.

3- Oturan, M.A., Oturan, N., Edelahi, M.C., Podvorica, F.I., El Kacemi, K. 2010. Oxidative degradation of herbicide diuron in aqueous medium by Fenton's reaction based advanced oxidation processes. Chem. Eng. J. 171, 127-135.

4- Capdeville, M.J., Budzinski, H. 2011. Trace-level analysis of organic contaminants in drinking waters and groundwaters.  Trends Anal. Chem. 30, 586-606.

5- Laurent, F., Cébron, A., Schwartz, C., Leyval, C. 2012. Oxidation of a PAH polluted soil using modified Fenton reaction in unsaturated condiction affects biological and physic-chemical properties. Chemosphere 86, 659-664.

6- Cabrera, L.C., Caldas, S.S., Rodrigues, S., Bianchini, A., Duarte, F.A., Primel, E.G. 2010. Degradation of Herbicide Diuron in Water Employing the Fe0/H2O2 System.  J. Braz. Chem. Soc. 21, 2347-2352.

7- Guimarães, B.de S., Kleemann, N., Caldas, S.S., Costa, F.P., Silveira, M.A.K., Duarte, F.A., Primel, E.G. 2014. Environmentally Friendly System for the Degradation of Multipesticide Residues in Aqueous Media by the Fenton’s Reaction. Environ. Sci. Pollut. Res. 21, 584-592.

8- Oller, I., Malato, S., Sànches-Pérez, J.A. 2011. Combination of advanced oxidtion processes and biological treatments for wastewater decontamination. Environ. Sci. Technol. 409, 4141-4166.