INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DA FONTE DE CARBONO E NITROGÊNIO NA PRODUÇÃO DE EXOPOLISSACARÍDEOS POR Pseudomonas oleovorans NRRL B-14683

MUNHOZ, Adriel Penha

TRINDADE, Renata Aguirre

BURKERT, Carlos André Veiga

adrielmunhoz@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras-chave: glicerol residual; biopolímeros; gomas.

1 INTRODUÇÃO

Os combustíveis renováveis, em especial o biodiesel, têm sido mundialmente usados (BONOMI, POÇO; TRIELLI, 2006). De acordo com Abad, Turon (2012), o processo de produção de biodiesel gera como coproduto cerca de 10% de glicerol. De modo a permitir o aproveitamento do excedente do glicerol, além de diminuir custos do processo por aproveitar um coproduto de grande disponibilidade, o presente trabalho tem por objetivo utilizar o glicerol residual para produção de exopolissacarídeos bacterianos (EPSs) de Pseudomonas oleovorans NRRL B-14683, verificando a influência da concentração deste (25, 45 e 65 g.L-1) bem como da concentração da fonte de nitrogênio (1,3, 3,3 e 5,3 g.L-1).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

P. oleovorans é uma bactéria Gram-negativa, possui formato de bastonetes isolados ou em cadeia curta, é móvel, aeróbia facultativa, sendo que em alguns casos cresce anaerobicamente (LIMA et al., 2010). Produzir EPSs a partir de micro-organismos é vantajoso, pois não necessitam de energia solar e são produzidos em apenas alguns dias, além de serem naturalmente exudados no meio extracelular, o que facilita sua recuperação (FREITAS, ALVES; REIS, 2011).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Foi utilizada a bactéria P. oleovorans NRRL B-14683. O glicerol residual foi proveniente da obtenção de biodiesel a partir do óleo de soja por via metanólica.

Quando o valor de densidade ótica previamente estabelecido foi atingido, 10 mL do inóculo foram transferidos para 90 mL de meio contendo (g.L-1): glicerol residual (variável); (NH4)2HPO4 (variável); 5,8 K2HPO4; 3,7 KH2PO4; 10 mL de solução de MgSO4 100 mM; 1 mL de solução de micronutrientes (em g.L-1 de HCl 1N: 2,78 FeSO4.7H2O; 1,98 MnCl2.4H2O; 2,81 CoSO4.7H2O; 1,67 CaCl2.2H2O; 0,17 CuCl2.2H2O; 0,29 ZnSO4.7H2O), pH 7,0 (FREITAS et al. 2010). Variou-se primeiramente a concentração da fonte de carbono (25, 45 e 65 g.L-1) e após a escolha da melhor concentração, variou-se a concentração da fonte de nitrogênio (1,3, 3,3 e 5,3 g.L-1). Os cultivos foram realizados em incubadora refrigerada (28ºC/200 rpm), retirando-se alíquotas (10 mL) ao longo de 96 h, sendo o caldo centrifugado (30 min a 4ºC), para remoção de células, seguido da precipitação a ±4ºC por 24 h com etanol 96,4ºGL (1:4 v/v), nova centrifugação, sob refrigeração, e então secagem em estufa até peso constante (MESOMO et al., 2009). Os cultivos foram realizados em triplicata.

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta os resultados da concentração de EPSs nas diferentes condições de cultivo.

Tabela 1 – Concentração de Exopolissacarídeos - EPSs (g.L-1) para diferentes concentrações da fonte de carbono e nitrogênio ao longo do tempo*.

| t (h) | Fonte de carbono (g.L-1) ** | Fonte de nitrogênio (g.L-1) *** |
| --- | --- | --- |
|  | 25 | 45 | 65 | 1,3 | 3,3 | 5,3 |
| 24 | 5,0±0,1c,A | 3,1±0,3b,B | 2,3±0,1b,C | 6,3±0,4b,A | 4,6±0,1c,B | 2,8±0,4d,C |
| 48 | 8,2±0,4a,A | 7,6±0,1a,A | 6,6±0,4a,B | 5,8±0,3b,B | 8,3±0,2a,A | 8,3±0,2b,A |
| 72 | 8,3±0,2a,A | 7,6±0,7a,A,B | 7,1±0,5a,B | 7,5±0,6a,B | 8,4±0,3a,B | 9,7±0,1a,A |
| 96 | 6,0±0,6b,B | 7,7±0,5a,A | 6,5±0,4a,A,B | 8,4±0,3a,A | 6,3±0,2b,B | 6,4±0,2c,B |

*Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam que há diferença significativa ao longo do tempo para uma mesma concentração (p<0,05). Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam que há diferença significativa entre as concentrações no mesmo tempo (p<0,05). **(NH4)2HPO4 = 3,3 g.L-1. ***Glicerol = 25 g.L-1.

De acordo com a tabela 1, ao analisar a concentração de fonte de carbono, pode-se perceber que a maior concentração de EPS (8,3 g.L-1) foi encontrada utilizando 25 g.L-1 de glicerol residual em 72 h de cultivo, não diferindo significativamente (p>0,05) do tempo de 48 h e de quando utilizado 45 g.L-1 de glicerol residual. Utilizando 25 g.L-1 da fonte de carbono e variando apenas a concentração de fonte de nitrogênio obteve-se a maior concentração de EPS (9,7 g.L-1) quando utilizado 5,3 g.L-1 da fonte de nitrogênio.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A bactéria P. oleovorans foi capaz de produzir maiores quantidades de EPS em meio contendo 25 g.L-1 glicerol residual e 5,3 g.L-1 de (NH4)2HPO4.

6 AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à FAPERGS, CAPES, CNPq e EPEM/FURG.

REFERÊNCIAS

ABAD, S.; TURON, X. Valorization of biodiesel derived glycerol as a carbon source to obtain added-value metabolites: focus on polyunsaturated fatty acids. Biotechnology Advances, v. 30, p. 733-740, 2012.

BONOMI, A.; POÇO, J.G.; TRIELLI, M.A. Biocombustíveis – a solução brasileira para uma matriz energética sustentável. Revista Brasileira de Engenharia Química, v. 22, p. 16-21, 2006.

FREITAS, F.; ALVES, V.D.; PAIS, J.; CARVALHEIRA, M.; COSTA, N.; OLIVEIRA, R.; REIS, M.A.M. Production of a new exopolysaccharide (EPS) by Pseudomonas oleovorans NRRL B-14682 grown on glycerol. Process Biochemistry, v. 45, p. 297-305, 2010.

FREITAS, F.; ALVES, V.D.; REIS, M.A.M. Advances in bacterial exopolysaccharides: from production to biotechnological applications. Trends in Biotechnology, v. 29, p. 388-398, 2011.

LIMA, R.A.; ANDRADE, R.F.S.; SANTOS, L.Q.; TAKAKI, G.M.C. Produção de biossurfactante por Pseudomonas fluorescens em caldo de abacaxi (Ananas comosus) com óleo de girassol pós-fritura e aplicação na remoção de derivado do petróleo. Rede de Revistas Científicas de América Latina, v. 8, n. 2, p. 201-210, 2010.

MESOMO, M.; SILVA, M.F.; BONI, G.; PADILHA, F.F.; MAZUTTI, M.; MOSSI, A.; OLIVEIRA, D.; CANSIAN, R.L.; DI LUCCIO, M.; TREICHEL, H. Xanthan gum produced by Xanthomonas campestris from cheese whey: production optimisation and rheological characterisation. Journal of the Science of Food and Agriculture, v. 89, p. 2440-2445, 2009.